[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK2]聚丙烯酰胺制胶剂ACR
货号：FM793749
规格：100g/500g/1kg/5kg
保存：室温避光保存，5年。
用途：
ACR常与BIS一起使用，用于制备聚丙烯酰胺凝胶，供电泳测定蛋白质分子量等。常用的浓度有40%（19:1，29:1，37.5:1），30%（19:1，29:1，37.5:1）等。
1. 在制备任何浓度和体积的凝胶时，使用下面的公式可以确定所需ACR和BIS原液的体积。
单体和交联剂的比例：

ACR（A）在总单体中的比例：A= 

BIS（C）在总单体中的比例：C= 
2. 40% ACR/BIS（19:1，29:1，37.5:1）溶液凝胶配置
聚丙烯酰胺凝胶配置（29:1，37.5:1）
	
	Stack
	ResolvingGel

	
	4%
	7.5%
	12%
	X%

	40% Acr/Bis
	2.5mL
	18.8mL
	30mL
	2.5(X%)=(A)*mL

	0.5 M Tris-HCl, pH 6.8
	6.3mL
	—
	—
	—

	1.5 M Tris-HCl, pH 8.8
	—
	25mL
	25mL
	25mL

	10% SDS
	250µL
	250µL
	250µL
	250µL

	Distilled deionized water
	15.9mL
	54.7mL
	43.5mL
	73.5-(A)*

	TEMED
	25µL
	50µL
	50µL
	50µL

	10% APS
	125µL
	500µL
	500µL
	500µL

	Total volume
	25mL
	100mL
	100mL
	100mL


* The letter A designates the volume of 40% Acr/Bis Solution required to produce the specified percent gel (X%).
测序凝胶（19:1）
	
	4%
	6%
	X%

	40% Acr/Bis 19:1
	15mL
	22.5mL
	3.75(X%)=ml

	10x TBE
	15mL
	15mL
	15mL

	Urea
	63g
	63g
	63g

	TEMED
	150µL
	150µL
	150µL

	25% APS
	150µL
	150µL
	150µL


用蒸馏水将体积定容到150mL。
3. 30% ACR/BIS（19:1，29:1，37.5:1）溶液凝胶配置
聚丙烯酰胺凝胶配置（29:1，37.5:1）
	
	Stack
	ResolvingGel

	
	4%
	7.5%
	12%
	X%

	30% Acr/Bis
	3.3mL
	25mL
	40mL
	3.3(X%)=(A)*mL

	0.5 M Tris-HCl, pH 6.8
	6.3mL
	—
	—
	—

	1.5 M Tris-HCl, pH 8.8
	—
	25mL
	25mL
	25mL

	10% SDS
	250µL
	1mL
	1mL
	1mL

	Distilled deionized water
	15mL
	48.5mL
	33.5mL
	73.5-(A)*

	TEMED
	25µL
	50µL
	50µL
	50µL

	10% APS
	125µL
	500µL
	500µL
	500µL

	Total volume
	25mL
	100mL
	100mL
	100mL


* The letter A designates the volume of 30% Acr/Bis Solution required to produce the specified percent gel (X%).
测序凝胶（19:1）
	
	4%
	6%
	X%

	40% Acr/Bis 19:1
	20mL
	30mL
	5(X%)=ml

	10x TBE
	15mL
	15mL
	15mL

	Urea
	63g
	63g
	63g

	TEMED
	150µL
	150µL
	150µL

	25% APS
	150µL
	150µL
	150µL


用蒸馏水将体积定容到150mL。
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